D - 08.01.01.

KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

1.        Wstęp

1.1.      Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  ustawieniem krawężnika betonowego i wykonaniem  ławy betonowej przy

remoncie chodnika w m. Sokółka w ul. Kryńskiej w ciągu  drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka -  Krynki  w km. 0+475 - 1+799 str. P. 0+475-0+913 - I odc.  i 1+355 - 1+799 - II odc.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST. – dot. odpowiednio asortymentów i zakresów jak w przedmiarze na w/w roboty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres zgodnie z przedmiarem robót i dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem rowków pod ławy krawężnikowe

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowań,

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej B-15, pielęgnacją betonu.

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

- ustawienie krawężnika betonowego 20x30  ( wg przedmiaru ) wg założonej niwelety

- wypełnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem

1.4.     Określenia podstawowe.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 kg/m3 wykonany z cementu, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Ława - warstwa nośna betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenoszenia obciążeń na podłoże gruntowe.

Podsypka cementowo - piaskowa - warstwa ułożona na ławie betonowej mająca za zadanie wyrównanie różnic

wysokości.

Krawężnik - prefabrykowana belka betonowa ograniczająca chodnik dla pieszych od jezdni.

  - Ogólne wymagania robót.

- Wykonawca Jest odpowiedzialny- za Jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ogólną specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inżyniera (inspektora  nadzoru).

2.        Materiały.

2.1.     Ława betonowa

Materiały na ławę betonową zgodnie z SST. M. 13.12.00 Beton niekonstrukcyjny B-15

2.2.     Krawężniki betonowe

Należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 20x30x75/100 cm zgodnie z normą

BN-80/6775-03/01  oraz BN-80/6775-03/04
Wymagania dla krawężników:

a)  Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków,

proste i równe.
            Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny

przekraczać jak dla Gat.1

- wklęsłość i wypukłość górnej krawędzi -2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawędzi górnych       - niedopuszczalne

- szczerby i uszkodzenia krawędzi pozostałych - max 2szt. dł.20mm max, głębokość 6mm max  b)  Kształt i wymiary elementów nie powinny przekraczać ± 8mm dla długości, ± 3mm dla

wysokości zgodnie z BN-80/6775-03/04

c)   Krawężniki wykonać z Betonu B-30 F75 W4 zgodnie z PN-88-06250

Krawężniki składować na wyrównanym i odwodnionym podłożu, w pozycji wbudowania, zaleca się w paletach producenta.

Każda partia materiału powinna zawierać atest producenta.

3.        Sprzęt.

Podstawowe wymagania dla sprzętu używanego przy wykonywaniu i układaniu mieszanki betonowej podano w punkcie 5 SST.

Rodzaj sprzętu i jego stan techniczny powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, zostaną

przez Inżyniera  (inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.       Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00.

Transport krawężników betonowych wykonać dowolnymi środkami przewozowymi zgodnie z prawem  przewozowym.

Krawężniki na środku transportowym układać w pozycji pionowej zgodnie z kierunkiem jazdy. Zabezpieczyć należy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pamiętać należy aby górna warstwa nie wystawała ponad 1/3 wysokości tej warstwy ponad

burty. Zaleca się  transport w paletach producenta.

5.       Wykonanie robót.

5.1.     Wykonanie koryta pod ławę.

Wykop pod ławę fundamentową należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu dna koryta. Dno koryta  powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone. Wymiary koryta pod ławę dostosować do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz głębokości i usytuowania w planie

krawężnika.

5.2.     Wykonanie deskowania.

Dopuszcza się wykonanie tradycyjnego deskowania elementów betonowych wykonywanych w warunkach  budowy. Na deskowania tradycyjne należy stosować drewno klasy Il i III. Deski muszą posiadać stalą, grubość. Powierzchnia desek stykająca się z betonem winna być wygładzona. Należy dodatkowo co 50m wykonać  przekładkę z płyty pilśniowej gr. 1 cm w celu wykonania

szczeliny dylatacyjnej ławy.

5.3.      Ułożenie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową na ławę wykonać i wbudować zgodnie z SST. M.13.12.00

Beton niekonstrukcyjny B-15

5.4.     Rozformowanie konstrukcji.

Rozformowanie wykonać po upływie 3 dni lub w terminie uzgodnionym z Inżynierem lub inspektorem nadzoru

5.5.      Ustawienie krawężników

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 (cement CEM II/A-S 32,5) grubości po zagęszczeniu 3 cm ( 5 cm ). Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm. Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową

M 12 (1:3) zgodnie z PN-90/B-014501
6.       Kontrola jakości robót.

6.1.      Badania kontrolne betonu.                                             ...
6.1.1.    Wytrzymałość na ściskanie.

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości nie mniejszej, niż:

• 1 próbka na 100 zarobów,

• 3 próbki na dobę,

• 6 próbek na partię betonu.    
Pozostałe badanie zgodnie z PN-88/B-06250
6.2.     Tolerancje wymiarów ławy.

a) zgodność profilu podłużnego    '                   ± 10 mm/100mb ławy

c) szerokość górnej powierzchni ławy              ± 20% szer. projektowanej  ( 2pkt na 100mb ławy)

d) równość górnej powierzchni ławy                ± 10 mm pod 3m łatą  ( 2pkt na 100mb ławy)

e) odchylenie linii ław                                       ± 20 mm /100mb ławy

6.3.     Ocena krawężników.

Ocenę krawężników z uwzględnieniem pkt 2 należy wykonać dla każdej partii dostarczonych na plac budowy krawężników. Podstawą odbioru mogą być dokumenty bieżącej kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym.

6.4.     Sprawdzenie ustawienia krawężnika.

a) zgodność profitu podłużnego                 10 mm /100mb krawężnika

b) odchylenie linii krawężników w planie   max 10mm /100mb krawężnika

c) równość górnej powierzchni       max 10mm prześwitu pod 3m łatą na każde 100mb krawężnika

d) dokładność wypełnienia spoin               całkowite na każde 10m krawężnika

7.      Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest [1 mb] ustawionego krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej  zgodnie z niniejszą SST.

Ilości krawężnika  - zgodnie z przedmiarem robót .

8.       Odbiór robót

8.1.     Odbiory częściowe.

Odbiorom częściowym podlegają:

• wykonanie ławy pod krawężnik,

• dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

8.2.     Odbiór końcowy.

Na podstawie badań podanych w pkt. 6 niniejszej SST odbioru dokonuje Komisja odbioru. Odbiór powinien być potwierdzony protokółem odbioru po uzyskaniu pozytywnych wyników niezbędnych badań i  atestów.  Dokumenty te należy skompletować i przekazać Zamawiającemu.

9.       Podstawa płatności.

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inżyniera.

Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SST D 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

Cena jednostkowa uwzględnia:

• zakup materiałów i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

• prace pomiarowe,

• roboty uwzględnione w pkt 5,

• przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją

zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną

• przeprowadzenie badań laboratoryjnych i kontrolnych,

•.wypełnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem

• zasypanie zewnętrznej ściany gruntem,

• koszt organizacji ruchu.

10.      Przepisy związane.

PN-88/B-06250         - Beton zwykły.

PN-90/B-14501         - Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701              - Cement powszechnego użytku.

BN-80/6775-03/01     - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg.
                                    Wspólne wymaganie i badania.

BN-80/6775-03/03      - Prefabrykaty budowlane z betonu. „Krawężniki i obrzeża betonowe".
BN-64/8845-02           - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-79/B-06711           - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.